ГОСТ 2601-84

Группа B00

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### СВАРКА МЕТАЛЛОВ

### Термины и определения основных понятий

Welding of metals.
Terms and definitions of basic concepts

ОКСТУ 0072

Дата введения 1985-07-01

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Академией наук УССР
     
     РАЗРАБОТЧИКИ
     
     А.А.Казимиров, канд. техн. наук (руководитель темы);
     И.И. Фрумин, д-р техн. наук; В.И. Балакин, канд. техн. наук
     
     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.02.84 № 718
     
     3. Срок проверки - 1995 г.;
     
     периодичность проверки - 10 лет
     
     4. ВЗАМЕН ГОСТ 2601-74, ГОСТ 19232-73
     
     5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 29273-92 | 135 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1986 г., марте 1992 г., (ИУС 1-87, 6-92)
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области сварки металлов.
     
     Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
     
     Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
     
     Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
     
     В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены поясняющие эскизы.
     
     В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
     
     Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
     
     (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Сварка D. Schweissen Е. Welding F. Soudage | Получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании |
| ВИДЫ СВАРКИ |
| 2. Ручная сварка D. Handschweissen; Manuelles Schweissen Е. Manual welding; Hand welding F. Soudage manuel | Сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника |
| 3. Механизированная сварка D. Mechanisiertes Schweissen; Maschinelles Schweissen Е. Mechanized welding F. Soudage automatique | Сварка, выполняемая с применением машин и механизмов, управляемых человеком |
| 4. Автоматическая сварка D. Automatisches Schweissen; Vollautomatisches Schweissen Е. Automatic welding F. Soudage automatique | Сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека |
| 5. Сварка плавлением D. Schmelzschweissen Е. Fusion welding F. Soudage par fusion | Сварка, осуществляемая местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления |
| 6. Наплавка D. Auftragsschweissen Е. Surfacing; Building-up welding; Overlaying F. Rechargement | Нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия |
| 7. Дуговая сварка D. Lichtbogenschweissen Е. Arc welding F. Soudage l'arc | Сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется электрической дугой |
| 8. Дуговая сварка плавящимся электродом Сварка плавящимся электродом D. Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode; Schweissen mit abschmelzender Elektrode Е. Consumable electrode arc welding; MIG-weiding; MAG-welding F. Soudage l'arc avec consumable; Soudage MIG (MAG) | Дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом |
| 9. Дуговая сварка неплавящимся электродом Сварка неплавящимся электродом D. Schweissen mit nichtabsch-melzender Elektrode Е. Non-consumable electrode arc welding; TIG-welding F. Soudage l'arc avec non consumable; Soudage TIG | Дуговая сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом |
| 10. Дуговая сварка под флюсом Сварка под флюсом D. Unterpulverlichtbogen- schweissen; Unterpulverschweissen; UP-Schweissen Е. Submerged arc weldind F. Soudage l'arc sous flux solide | Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса |
| 11. Дуговая сварка в защитном газе Сварка в защитном газе Ндп. Газоэлектрическая сварка D. Schutzgaslichtbogenschweissen; Schutzgasschweissen Е. Gas-shielded arc welding F. Soudage l'arc sous protection gazeuse | Дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств |
| 12. Аргонодуговая сварка D. Argon-Lichtbogenschweissen; Argonarc-Schweissen E. Argon-arc welding F. argonarc; Soudage l'arc sous argon; Soudage l'argonarc | Дуговая сварка, при которой в качестве защитного газа используется аргон |
| 13. Дуговая сварка в углекислом газе Сварка в углекислом газе D. CO-Schutzgasschweissen; CO-Schweissen E. CO-welding F. Soudage CO | Дуговая сварка, при которой в качестве защитного используется углекислый газ |
| 14. Подводная дуговая сварка Подводная сварка Ндп. Дуговая сварка под водой D. Lichtbogenschweissen unter Wasser; Unterwasserschweissen E. Underwater arc welding F. Soudage l'arc sous l'eau | - |
| 15. Импульсно-дуговая сварка D. Impulslichtbogenschweissen E. Pulsed arc welding F. Soudage courant ; Soudage par impulsions | Дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе |
| 16. Ручная дуговая сварка D. Handlichbogenschweissen; Lichtbogenhandschweissen, Lichtbogenschweissen von Hand; E-Handschweissen; Manuelles Lichtbogenschweissen E. Manual arc welding; Hand arc welding F. Soudage l'arc manuel | Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение проводятся вручную |
| 17. Механизированная дуговая сварка Ндп. Полуавтоматическая дуговая сварка D. Mechanisiertes Lichtbogenschweissen E. Mechanized arc welding F. Soudage l'arc | Дуговая сварка, при которой подача плавящегося электрода или присадочного металла, или относительное перемещение дуги и изделия выполняются с помощью механизмов |
| 18. Автоматическая дуговая сварка D. Automatisches Lichtbogenschweissen E. Automatic arc welding F. Soudage automatique l'arc | Механизированная дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавящегося электрода или присадочного металла и относительное перемещение дуги и изделия осуществляются механизмами без непосредственного участия человека, в том числе и по заданной программе |
| 19. Двухдуговая сварка D. Zweilichtbogenschweissen Doppellichtbogenschweissen E. Twin-arc welding F. Soudage double arc; Soudage deux arcs | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя дугами с раздельным питанием их током |
| 20. Многодуговая сварка D. Mehrfachlichtbogenschweissen E. Multi-arc welding F. Soudage arcs multiples | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя дугами с раздельным питанием их током |
| 21. Двухэлектродная сварка Ндп. Сварка расщепленным электродом D. Zweielektrodenschweissen; Schweissen mit Zwillingselektrode; Schweissen mit Doppelelektrode E. Two-electrode welding F. Soudage deux | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя электродами с общим подводом сварочного тока |
| 22. Многоэлектродная сварка D. Mehrdrahtschweissen; Schweissen mit Mehrfachelektrode Multi-electrode E. Multi-electrode welding F. Soudage avec multiples | Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя электродами с общим подводом сварочного тока |
| 23. Дуговая сварка по флюсу Сварка по флюсу D. Schweissen mit Pulverzugabe E. Semi-submerged arc welding F. Soudage avec addition de flux | Дуговая сварка, при которой на свариваемые кромки наносится слой флюса, толщина которого меньше дугового промежутка |
| 24. Точечная дуговая сварка D. Lichtbogenpunktschweissen E. Arc spot welding F. Soudage par points l'arc | Дуговая сварка без перемещения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек |
| 25. Вибродуговая сварка D. Lichtbogenschweissen mit vibrierender Elektrode E. Vibrating electrode arc welding F. Soudage l'arc avec vibratoire | Дуговая сварка плавящимся электродом, который вибрирует, вследствие чего дуговые разряды чередуются с короткими замыканиями |
| 26. Сварка лежачим электродом D. Schweissen mit liegen der Elektrode; Unterschienenschweissen; EHV-Schweissen E. Firecracker welding; EHV-welding F. Soudage avec | Дуговая сварка, при которой неподвижный покрытый электрод укладывается вдоль свариваемых кромок, а дуга перемещается по мере расплавления электрода |
| 27. Сварка наклонным электродом Ндп. Гравитационная сварка D. Schwehrkraftschweissen E. Gravity welding F. Soudage par | Дуговая сварка, при которой покрытый электрод располагается наклонно вдоль свариваемых кромок, опираясь на них, и по мере расплавления движется под действием силы тяжести или пружины, а дуга перемещается вдоль шва |
| 28. Плазменная сварка Ндп. Сварка плазменной дугой Плазменнодуговая сварка D. Plasmaschweissen E. Plasma-arc welding F. Soudage au plasma d'arc ( l'arc plasma); Soudage au plasma | Сварка плавлением, при которой нагрев проводится сжатой дугой |
| 29. Электрошлаковая сварка Шлаковая сварка D. Elektroschlackeschweissen; ES-Schweissen E. Electroslag welding F. Soudage sous laitier ; Soudage | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак |
| 30. Электронно-лучевая сварка D. Elektronenstrahlschweissen E. Electron beam welding F. Soudage par faisceau ; Soudage par bombardement | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия ускоренных электронов |
| 31. Лазерная сварка D. Laserschweissen; Laserstrahschweissen E. Laser welding; Laser beam welding F. Soudage au laser Soudage par faisceau laser | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия излучения лазера |
| 32. Газовая сварка D. Gasschweissen; Gasschmelzschweissen E. Gas welding F. Soudage ; Soudage la flamme | Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки |
| 33. Термитная сварка D. Aluminothermisches; Schweissen; Thermitschweissen E. Thermit welding F. Soudage aluminothermique | Сварка, при которой для нагрева используется энергия горения термитной смеси |
| 34. Сварка с применением давления D. Schweissen mit Druck E. Welding with pressure F. Soudage avec pression | - |
| 35. Наварка D. Aufragsschweissen mit Druck E. Welding-on with pressure F. Rechargement avec pression | Нанесение слоя металла на поверхность изделия посредством сварки с применением давления |
| 36. Контактная сварка D. Widerstandsschweissen E. Resistance welding F. Soudage par | Сварка с применением давления, при которой используется тепло, выделяющееся в контакте свариваемых частей при прохождении электрического тока |
| 37. Стыковая контактная сварка Стыковая сварка D. Widerstandsstumpfschweissen E. Resistance butt welding F. Soudage en bout par | Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых торцов |
| 38. Стыковая сварка оплавлением Сварка оплавлением D. Abbrennstumpfschweissen E. Flash butt welding F. Soudage par | Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла сопровождается оплавлением стыкуемых торцов |
| 39. Стыковая сварка сопротивлением Сварка сопротивлением D. Pressstumpfschweissen Е. Upset welding; Resistance butt welding F. Soudage en bout par | Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла осуществляется без оплавления стыкуемых торцов |
| 40. Точечная контактная сварка Точечная сварка D. Punktschweissen Е. Resistance-spot welding F. Soudage par points | Контактная сварка, при которой сварное соединение получается между торцами электродов, передающих усилие сжатия |
| 41. Рельефная сварка D. Buckelschweissen Е. Projection welding; Point welding F. Soudage par bossages | Контактная сварка, при которой сварное соединение получается на отдельных участках, обусловленных их геометрической формой, в том числе по выступам |
| 42. Шовная контактная сварка Шовная сварка Ндп. Роликовая сварка D. Rollennaht-Widerstandsschweissen; Rollennahtschweissen; Nahtschweissen Е. Resictance-seam welding; Seam welding F. Soudage par resistance la molette; Soudage la molette; Soudage au galet | Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит между вращающимися дисковыми электродами, передающими усилие сжатия |
| 43. Шовно-стыковая сварка D. Rollennahtschweissen von Е. Butt-seam welding F. Soudage au galet par ; Soudage la mollette par | Контактная сварка с получением стыкового шва вращающимися дисковыми электродами, относительно которых перемещаются детали, собранные с небольшой нахлесткой или встык |
| 44. Высокочастотная сварка D. Hochfrequenzschweissen Е. High frequency welding F. Soudage haute | Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется токами высокой частоты |
| 45. Сварка взрывом D. Sprengschweissen; Explosionschweissen Е. Explosion welding F. Soudage par explosion | Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате вызванного взрывом соударения свариваемых частей |
| 46. Магнитно-импульсная сварка D. Magnet-Impuls Schweissen Е. Magnetic-pulse welding F. Soudage par pulsations | Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате соударения свариваемых частей, вызванного воздействием импульсного магнитного поля |
| 47. Сварка трением D. Reibschweissen Е. Friction welding F. Soudage par friction | Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется трением, вызванным относительным перемещением свариваемых частей или инструмента |
| 48. Сварка давлением Ндп. Сварка в твердой фазе Сварка в твердом состоянии D. Pressschweissen; Druckschweissen Е. Pressure welding F. Soudage par pression | Сварка с применением давления, осуществляемая за счет пластической деформации свариваемых частей при температуре ниже температуры плавления |
| 49. Печная сварка D. Feuerschweissen Е. Pressure welding with furnace heating F. Soudage par pression au four | Сварка давлением, при которой нагрев проводится в печах или горнах |
| 50. Кузнечная сварка D. Hammerschweissen Е. Forge welding; Hammer welding F. Soudage la forge Soudage par forgeage | Печная сварка, при которой осадка выполняется ударами молота |
| 51. Сварка прокаткой D. Walzschweissen Е. Roll welding F. Soudage aux galets | Печная сварка, при которой пластическое деформирование осуществляется в прокатных валках |
| 52. Газопрессовая сварка D. Gaspressschweissen Е. Pressure gas welding F. Soudage par pression | Сварка давлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки |
| 53. Диффузионная сварка D. Diffusionsschweissen Е. Diffusion welding F. Soudage par diffusion | Сварка давлением, осуществляемая за счет взаимной диффузии атомов в тонких поверхностных слоях контактирующих частей. Примечание. Диффузионная сварка осуществляется при относительно длительном воздействии повышенной температуры и незначительной пластической деформации |
| 54. Ультразвуковая сварка D. Ultraschallschweissen E. Ultrasonic welding F. Soudage par ultrasons | Сварка давлением, осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний |
| 55. Холодная сварка D. Kaltpressschweissen Kaltschweissen; E. Cold welding; Cold pressure welding F. Soudage froid | Сварка давлением при значительной пластической деформации без нагрева свариваемых частей внешними источниками тепла |
| 56. Сварка в контролируемой атмосфере D. Schweissen in kontrolierter E. Welding under controlled atmosphere F. Soudage en | Сварка, осуществляемая в камере, заполненной газом определенного состава |
| СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ |
| 57. Сварное соединение D. Schweissverbindung E. Welded joint F. Joint ; Assemblage ; Soudure | Неразъемное соединение, выполненное сваркой |
| 58. Стыковое соединение D. Stumpfstoss; Stumpfschweissverbindung E. Butt joint F. Assemblage en bout; Joint en bout | Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями |
| 59. Угловое соединение D. Eckstoss; Eckverbindung E. Corner joint; Fillet weld F. Joint d'angle; Soudure en corniche | Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев |
| 60. Нахлесточное соединение D. ; E. Lap joint; Overlap joint F. Assemblage recouvrement; Joint recouvrement | Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга |
| 61. Тавровое соединение Ндп. Соединение впритык D. N-Stoss; T-Verbindung E. Tee joint; T-joint F. Assemblage en T; Joint en T | Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента |
| 62. Торцовое соединение Ндп. Боковое соединение D. Stirnstoss E. Edge joint; Flande joint F. Joint des plaques juxtapo; Joint bords | Сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу |
| 63. Сварная конструкция D. Schweisskonstruktion E. Welded structure F. Construction | Металлическая конструкция, изготовленная сваркой отдельных деталей |
| 64. Сварной узел D. Schweissteil; Schweisseinheit E. Welded assembly F. Encemble Assemblage | Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементы |
| 65. Сварной шов Шов D. Schweissnaht E. Weld F. Soudure | Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации |
| 66. Стыковой шов D. Stumpfnaht; Stossnaht E. Butt weld F. Soudure en bout; Soudure bout bout | Сварной шов стыкового соединения |
| 67. Угловой шов D. Kehlnaht E. Fillet weld F. Soudure d'angle | Сварной шов углового, нахлесточного или таврового соединений |
| 68. Точечный шов D. Punktschweissung E. Spot weld F. Soudure par points | Сварной шов, в котором связь между сваренными частями осуществляется сварными точками |
| 69. Сварная точка D. Schweisspunkt E. Weld spot; Weld point F. Point de soudure; Point | Элемент точечного шва, представляющий собой в плане круг или эллипс |
| 70. Ядро точки D. Schweisslinse E. Weld nugget; Spot weld nugget F. Noyau de soudure; Lentille de soudure | Зона сварной точки, металл которой подвергался расплавлению |
| 71. Непрерывный шов Ндп. Сплошной шов D. Durchlaufende Naht E. Continuous weld; Uninterrupted weld F. Soudure continue | Сварной шов без промежутков по длине |
| 72. Прерывистый шов D. Unterbrochene Naht E. Interrupted weld; Intermittent weld F. Soudure discontinue; Soudure intermittente | Сварной шов с промежутками по длине |
| 73. Цепной прерывистый шов Цепной шов D. Symmetrisch unterbrochene Naht E. Chain intermittent weld; Chain intermittent fillet weld F. Soudure discontinue | Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого |
| 74. Шахматный прерывистый шов Шахматный шов D. Unterbrochene versetzte Naht E. Staggered intermittent weld F. Soudure discontinue | Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой ее стороны |
| 75. Многослойный шов D. Mehrlagennaht E. Multi-run weld; Multi-pass weld F. Soudure en plusieurs passes; Soudure couches multiples; Soudure plusieurs couches | - |
| 76. Подварочный шов D. Gegennaht E. Sealing bead F. Cordon support; Cordon l'envers | Меньшая часть двухстороннего шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шва |
| 77. Прихватка D. Heftnaht E. Tack weld F. Soudure de pointage | Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей |
| 78. Монтажный шов D. Baustellenschweissnaht; Montageschweissung E. Site weld F. Soudure de montage | Сварной шов, выполняемый при монтаже конструкции |
| 79. Валик D. Schweissraupe E. Weld bead; Bead F. Cordon | Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход |
| 80. Слой сварного шва Слой D. Lage E. Layer F. Couche | Часть металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне поперечного сечения шва |
| 81. Корень шва D. Nahtwurzel; Wurzel E. Weld root F. Racine de la soudure | Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности |
| 82. Выпуклость сварного шва Выпуклость шва Ндп. Усиление шва D. E. Weld reinforcement; Weld convexity F. de la soudure | Выпуклость шва, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости |
| 83. Вогнутость углового шва Вогнутость шва Ндп. Ослабление шва D. der Kehlnaht E. Fillet weld concavity F. de la soudure | Вогнутость, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутости |
| 84. Толщина углового шва D. ; Kehlnahtdicke E. Fillet weld throat thickness F. Epaisseur clin; Epaisseur d'une soudure en angle | Наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металла |
| 85. Расчетная высота углового шва Расчетная высота шва D. Rechnerische Nahtdicke E. Design throat thickness F. Epaisseur nominale de la soudure | Длина перпендикуляра, опущнного из точки максимального проплавления в месте сопряжения свариваемых частей на гипотенузу наибольшего вписанного во внешнюю часть углового шва прямоугольного треугольника |
| 86. Катет углового шва Катет шва D. ; Nahtschenkel E. Fillet weld leg F. de la soudure d'angle | Кратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой части |
| 87. Ширина сварного шва Ширина шва D. Nahtbreite E. Weld width F. Largeur de la soudure | Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением |
| 88. Коэффициент формы сварного шва Коэффициент формы шва D. Nahtformfaktor Е. Weld shape factor; Weld geometry factor F. Facteur de la soudure | Коэффициент, выражаемый отношением ширины стыкового или углового шва к его толщине |
| 89. Механическая неоднородность сварного соединения Механическая неоднородность D. Mechanishe Е. Mechanical heterogeneity F. | Различие механических свойств отдельных участков сварного соединения |
| 90. Мягкая прослойка сварного соединения Мягкая прослойка D. Weiche Zwischenlage Е. Soft interlayer F. Couche douce | Участок сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков |
| 91. Твердая прослойка сварного соединения Твердая прослойка D. Harte Zwischenlage Е. Hard interlayer F. Couche dure | Участок сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков |
| 92. Разупрочненный участок сварного соединения Разупрочненный участок D. Infestigte Zone Е. Weakened zone F. Zone affaiblie | Участок зоны термического влияния, в котором произошло снижение прочности основного металла |
| 93. Контактное упрочнение мягкой прослойки Контактное упрочнение D. Lokale Verfestigung Е. Local strengthening F. Raffermissement locale | Повышение сопротивления деформированию мягкой прослойки сварного соединения за счет сдерживания ее деформаций соседними более прочными его частями |
| TEXHОЛОГИЯ СВАРКИ |
| 94. Направление сварки D. Schweissrichtung Е. Direction of welding F. Sens de la soudure; Direction de la soudure | Направление движения источника тепла вдоль продольной оси сварного соединения |
| 95. Обратноступенчатая сварка D. Pilgerschrittschweissen Е. Back-step sequence; Back-step welding; Step-back welding F. Soudage pas de | Сварка, при которой сварной шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, обратном общему приращению длины шва |
| 96. Сварка блоками D. Absatzweises Mehrlagenschweissen Е. Block sequence F. Soudage par blocs successifs | Обратноступенчатая сварка, при которой многослойный шов выполняют отдельными участками с полным заполнением каждого из них |
| 97. Сварка каскадом D. Kackadenschweissung Е. Cascade welding F. Soudage en cascade | Сварка, при которой каждый последующий участок многослойного шва перекрывает весь предыдущий участок или его часть |
| 98. Проход при сварке Проход D. Schweissgang Е. Pass; Run F. Passe | Однократное перемещение в одном направлении источника тепла при сварке и (или) наплавке |
| 99. Сварка на проход D. Einrichtungschweissen Е. One direction welding F. Soudage dans un sens | Сварка, при которой направление сварки неизменно |
| 100. Сварка вразброс D. Absatzweises Schweissen E. Skip welding F. Soudage | Сварка, при которой сварной шов выполняется участками, расположенными в разных местах по его длине |
| 101. Сварка сверху вниз D. Fallnahtschweissen; E. Downhill welding F. Soudage descendant | Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз |
| 102. Сварка снизу вверх D. E. Uphill welding F. Soudage montant; Soudage ascendant | Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх |
| 103. Сварка на спуск D. Bergabschweissen E. Downward welding (in the inclined position) F. Soudage descendant (en position ) | Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемешается сверху вниз |
| 104. Сварка на подъем D. Bergaufschweissen E. Upward welding (in the inclined position) F. Soudage montant (en position ) | Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх |
| 105. Сварка углом вперед D. Schweissen mit stechender Brennerstellung E. Welding with electrode inclined under acute angle F. Soudage avec en avant | Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под острым углом к направлению сварки |
| 106. Сварка углом назад D. Schweissen mit schleppender Brennerstellung E. Welding with electrode inclined under obtuse angle F. Soudage avec en | Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под тупым углом к направлению сварки |
| 107. Сварка на весу D. Schweissen ohne Unterlage E. Welding without backing F. Soudage sans support | Односторонняя сварка со сквозным проплавлением кромок без использования подкладок |
| 108. Сварка неповоротных стыков D. Schweissen in Zwangsposition E. Position pipe-welding; Orbital welding F. Soudage des joints fixes; Soudage orbital | Сварка по замкнутому контуру во всех пространственных положениях, при которой объект сварки неподвижен |
| 109. Поддув защитного газа D. Schutzgaszufuhr von der Naht E. Weld root gas shielding F. Protection par gas de la racine de soudure | Подача защитного газа к обратной стороне соединяемых частей для защиты их при сварке от воздействия воздуха |
| 110. Разделка кромок D. Fugenvorbereitung; Kantenvorbereitung; Nahtvorbereitung E. Edge preparation F. des bords; Chanfreinage | Придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой формы |
| 111. Скос кромки D. E. Edge bevelling F. Chanfrein | Прямолинейный наклонный срез кромки, подлежащей сварке |
| 112. Притупление кромки D. Stegflanke E. Root face F. ; Talon | Нескошенная часть торца кромки, подлежащей сварке |
| 113. Угол скоса кромки Угол скоса D. E. Bevel angle F. Angle du chanfrein (de chanfreinage) | Острый угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью торца |
| 114. Угол разделки кромок Угол разделки D. E. Groove angle F. Angle d'ouverture | Угол между скошенными кромками свариваемых частей |
| 114а. Зазор D. Spalt; Spaltbreite; Stegabstand E. Gap; Air gap; Root opening F. des bords | Кратчайшее расстояние между кромками собранных для сварки деталей |
| 115. Основной металл D. Grandwerkstoff E. Base metal; Parent metal F. de base | Металл подвергающихся сварке соединяемых частей |
| 116. Глубина проплавления D. Einbrabdtiefe E. Depth of penetration F. Profondeur de | Наибольшая глубина расплавления основного металла в сечении шва или наплавленного валика |
| 117. Сварочная ванна D. Schweissbad E. Welding pool; Welding bath; Welding puddle F. Bain de fusion; Bain de soudage | Часть металла свариваемого шва, находящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии |
| 118. Кратер D. Krater E. Crater F. | Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва |
| 119. Присадочный металл D. Zusatzwerkstoff; Zusatzmetall E. Filler metal F. d'apport | Металл для введения в сварочную ванну в дополнение к расплавленному основному металлу |
| 120. Наплавленный металл D. Eingetragenes Schweissgut; Reines Schweissgut E. Deposited metal F. | Переплавленный присадочный металл, введенный в сварочную ванну или наплавленный на основной металл |
| 121. Металл шва D. Schweissgut E. Weld metal F. de la soudure | Сплав, образованный расплавленным основным и наплавленным металлами или только переплавленным основным металлом |
| 122. Провар D. Einbrand E. Complete fusion F. Fusion | Сплошная металлическая связь между свариваемыми поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва |
| 123. Зона cплавления при сварке Зона сплавления D. Zusammenschmelzzone E. Fusion zone F. Zone de liaison | Зона частично оплавившихся зерен на границе основного металла и металла шва |
| 124. Зона термического влияния при сварке Зона термического влияния Ндп. Переходная зона D. E. Heat affected zone F. Zone thermiquement ; Zone thermiquement | Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке или наплавке |
| 125. Сжатая дуга D. Lichtbogen E. Constricted arc F. Arc ; Arc | Дуга, столб которой сжат с помощью сопла плазменной горелки, потока газа или внешнего электромагнитного поля |
| 126. Дуга прямого действия D. Direktor Lichtbogen E. Transferred arc F. Arc | Дуга, при которой объект сварки включен в цепь сварочного тока |
| 127. Дуга косвенного действия D. Lichtbogen; Indirektor Lichtbogen E. Non-transferred arc F. Arc non | Дуга, при которой объект сварки не включен в цепь сварочного тока |
| 128. Прямая полярность D. Minuspolung; Normale Polung E. Straight polarity F. normale (directe) | Полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к положительному |
| 129. Обратная полярность D. Pluspolung; Umgekehrte Pollung E. Reversed polarity F. inverse () | Полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к отрицательному |
| 130. Магнитное дутье D. Magnetische Blaswirkung E. Magnetic arc blow F. Soufflage | Отклонение дуги в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке |
| 131. Осадка при сварке Осадка D. Stauchen; Stauchung E. Upsetting F. | Операция местной пластической деформации свариваемых частей при сварке с применением давления |
| 132. Грат при сварке Грат D. Schweissgrat Е. Upset metal; Flash F. ; Bavure | Металл, выдавленный за счет осадки при сварке |
| 133. Угар при сварке Угар D. Abbrandverlust; Abbrand Е. Burn-out loss; Burn-out; Burn-off; loss F. Perte de soudure | Потери металла на испарение и окисление при сварке |
| 134. Установочная длина свариваемых частей Установочная длина D. Е. Initial extension F. Longueur hors-mors | Длина свариваемых частей, выступающих за зажимные приспособления при стыковой контактной сварке и сварке трением |
| 135. Свариваемость D. Schweissbarkeit Е. Weldability F. | По ГОСТ 29273 |
| 136. Коэффициент расплавления D. Abschmelzkoeffizient; Abschmelzfaktor Е. Fusion coefficient F. Coefficient de fusion | Коэффициент, выраженный отношением массы электрода, расплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока |
| 137. Коэффициент наплавки при сварке Коэффициент наплавки D. Auftragskoeffizient Е. Metal deposit factor F. Coefficient de | Коэффициент, выраженный отношением массы металла, наплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока |
| 138. Коэффициент потерь при сварке Коэффициент потерь D. Relativer Schweissgutverlust Е. Relative loss of filler metal during deposition F. Coefficient de perte en | Коэффициент, выраженный отношением потерь металла при сварке на угар и разбрызгивание к массе расплавленного присадочного металла |
| 139. Погонная энергия D. Streckenenergie Е. Heat input F. Energie par de longueur | Энергия, затраченная на единицу длины сварного шва при сварке плавлением |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |
| 140. Сварочный пост D. Schweissplatz (mit ) Е. Welding station F. Poste de soudage | Специально оборудованное рабочее место для сварки |
| 141. Сварочная установка D. Schweissanlage Е. Welding machine F. Machine souder | Установка, состоящая из источника питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия |
| 142. Автомат для дуговой сварки Автомат D. Lichtbogenschweissautomat Е. Automatic arc welding machine F. Machine automatique de soudage l'arc | Аппарат для автоматической дуговой сварки |
| 143. Полуавтомат для дуговой сварки Полуавтомат D. Halbautomat Lichtbogenschweissen Е. Semi-automatic arc welding machine F. Machine semi-automatique de soudage l'arc | Аппарат для механизированной дуговой сварки, включающий горелку и механизм подачи проволоки с ручным перемещением горелки |
| 144. Сварочная головка D. Schweisskopf Е. Welding head F. de soudage | Устройство, осуществляющее подачу сварочной проволоки и поддержание заданного режима сварки. Примечание. Сварочная головка может составлять часть автомата для дуговой сварки |
| 145. Мундштук сварочной головки D. Kontakt- und rohr E. Nozzle F. Вuse | Часть сварочной головки, предназначенная для направления сварочной проволоки в зону сварки и подвода к ней электрического тока |
| 146. Трактор для дуговой сварки D. Schweisstraktor Е. Welding tractor F. Tracteur de soudage l'arc | Переносной аппарат для дуговой сварки с самоходной тележкой, которая перемещает его вдоль свариваемых кромок по поверхности изделия или переносному пути |
| 147. Горелка для дуговой сварки D. Lichtbogenschweissbrenner Е. Arc welding torch F. Chalumeau (torche) de soudage l'arc | Устройство для дуговой сварки в защитном газе или самозащитной проволокой, обеспечивающее подвод электрического тока к электроду и газа в зону дуги |
| 148. Сопло горелки для дуговой сварки Сопло D. Е. Welding torch nozzle F. Buse de chalumeau (de torche) | Сопло для подвода и направления газа с целью защиты сварочной ванны и электрода от воздействия воздуха |
| 149. Электрододержатель для дуговой сварки Электрододержатель D. Elektrodenhalter Е. Electrode holder F. Porte- | Приспособление для закрепления электрода и подвода к нему тока |
| 150. Сварочный выпрямитель D. Schweissgleichrichter Е. Welding rectifier F. Redresseur de soudage | - |
| 151. Сварочный генератор D. Schweissgenerator Е. Welding generator F. de soudage | - |
| 152. Сварочный агрегат D. Schweissagregat Е. Welding set F. Groupe de soudage | Агрегат, состоящий из сварочного генератора и приводного двигателя |
| 153. Сварочный преобразователь D. Schweissumformer Е. Welding converter F. Convertisseur de soudage | Сварочный агрегат, в котором приводным двигателем является электрический двигатель |
| 154. Горелка для газовой сварки Горелка D. Schweissbrenner Е. Gas torch F. Chalumeau gas | Устройство для газовой сварки с регулируемым смешением газов и созданием направленного сварочного пламени |
| 155. Инжекторная горелка Ндп. Горелка низкого давления D. Injektorschweissbrenner; Saugschweissbrenner; Niederdruckschweissbrenner Е. Injector blowpipe; Injector torch; Low-pressure torch (blowpipe) F. Chalumeau basse pression; Chalumeau injecteur | Горелка для газовой сварки со встроенным инжектором для подсоса горючего газа струeй кислорода |
| 156. Безынжекторная горелка Ндп. Горелка высокого давления D. Schweissbrenner ohne Injektor Е. Pressure welding torch; Blowpipe without injector F. Chalumeau sans injecteur; Chalumeau haute pression | Горелка для газовой сварки, в которой поступление горючего газа и кислорода в смеситель осуществляется под одинаковым давлением |
| 157. Окислительное сварочное пламя Окислительное пламя D. Oxydierende Flamme Е. Oxidizind flame R. Flamme oxydante | Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется избыток кислорода |
| 158. Науглероживающее сварочное пламя Науглероживающее пламя D. Aufkohlende Flamme Е. Carburizing flame F. Flamme carburante | Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется свободный углерод |
| 159. Ацетиленовый генератор D. Azetylenentwickler; Azetylenerzeuger Е. Acetylene generator F. | Аппарат для получения ацетилена посредством разложения карбида кальция водой |
| 160. Электролизно-водный генератор D. Wasser-Elektrolyse Generator Е. Water electrolytic generator F. aqueuse | Аппарат для получения водородно-кислородной смеси электролитическим разложением воды |

| 161. Газ-заменитель D. Ersatzgas E. Changing gas F. Gaz de remplacement | Горючий газ, применяемый при газовой сварке и нагреве вместо ацетилена |
| --- | --- |
| 162. Механическое оборудование для сварки D. Mechanische Schweissaus E. Machinery for welding F. Equipement de soudage | Оборудование, предназначенное для установки свариваемых частей в удобное для сварки пространственное положение, перемещения их при сварке, а также для размещения и перемещения сварочного оборудования и сварщиков при выполнении сварочных операций |
| 163. Сварочный вращатель D. Drehvorrichtung E. Manipulator F. Positionneur; Manipulateur de soudage | Устройство для вращения изделий при сварке кольцевых швов и наплавке поверхностей вращения |
| 164. Универсальный сварочный вращатель D. Dreh- und Schwenkvorrichtung E. Versatile welding rotator F. Manipulateur universet de soudage | Сварочный вращатель для вращения свариваемых изделий с различными углами наклона оси вращения |
| 165. Роликовый сварочный вращатель Роликовый вращатель D. Rollen-Drehvorrichtung E. Driving roller device F. Manipulateur rouleaux | Сварочный вращатель, в котором вращение свариваемых изделий обеспечивается приводными роликами |
| 166. Сварочный кантователь Кантователь D. Kantapparat; Kanter E. Welding tilter F. Culbuteur de soudage | Устройство для установки свариваемых частей в удобное для сварки положение |
| 167. Сварочный кондуктор Кондуктор D. Spannvorrichtung E. Jig; Fixture F. Dispositif de fixation; Monture | Приспособление для сборки и закрепления друг относительно друга свариваемых частей в определенном положении |
| 168. Флюсовый аппарат D. Pulverzufuhr- und-absaugvorrichtung E. Flux apparatus F. Dispositif de flux | Аппарат для подачи или подачи и уборки сварочного флюса |
| 169. Подкладка D. Feste Badsicherung E. Backing bar; Fixed molten pool support F. Latte; Support | Деталь или приспособление, устанавливаемые при сварке плавлением под кромки свариваемых частей |
| 170. Флюсовая подушка D. Pulverkissen E. Flux backing; Flux cushion F. Support de flux | Подкладка в виде приспособления, удерживающего расплавленный металл ванны при помощи флюса |
| 171. Флюсо-медная подкладка D. Kupfer-Schweisspulver-Unterlage E. Combined copper-flux backing F. Latte en cuivre en flux | Подкладка из медной пластины, покрытой тонким слоем флюса, обеспечивающая формирование шва, удерживание расплавляемого металла и отвод тепла |
| 172. Сварочная проволока D. Schweissdraht E. Welding wire F. Fil pour soudage; Fil (baguette) souder | Проволока для использования в качестве плавящегося электрода либо присадочного металла при сварке плавлением |
| 173. Электродная проволока D. Elektrodendraht E. Electrode wire F. Fil- | Сварочная проволока для использования в качестве плавящегося электрода |
| 174. Присадочная проволока D. Zusatzdraht; Schweisszusatzdraht E. Filler wire F. Fil d'apport (de soudure) | Сварочная проволока, используемая как присадочный металл и не являющаяся электродом |
| 175. Самозащитная проволока D. Selbstschutzdraht E. Self-shielding wire F. Fil- | Электродная проволока, содержащая вещества, которые защищают расплавленный металл от вредного воздействия воздуха при сварке |
| 176. Порошковая проволока D. Pulverdraht; E. Flux cored electrode (wire) F. Fil | Сварочная проволока, состоящая из металлической оболочки, заполненной порошкообразными веществами |
| 177. Неплавящийся электрод для дуговой сварки Неплавящийся электрод D. Nichtabschmelzende Elektrode E. Non-consumable electrode F. Electrode nоn consumable | Деталь из электропроводного материала, включаемая в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге и не расплавляющаяся при сварке |
| 178. Плавящийся электрод для дуговой сварки Плавящийся электрод D. Abschmelzende Elektrode Е. Consumable electrode F. Electrode consumable | Металлический электрод, включаемый в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге, расплавляющийся при сварке и служащий присадочным металлом |
| 179. Покрытый электрод D. Elektrode Е. Covered electrode; Coated electrode F. Electrode | Плавящийся электрод для дуговой сварки, имеющий на поверхности покрытие, адгезионно связанное с металлом электрода |
| 180. Покрытие электрода Покрытие Ндп. Обмазка электрода D. ; Elektrodenmantel Е. Electrode coating F. Enrobage de l'electrode; | Смесь веществ, нанесенная на электрод для усиления ионизации, защиты от вредного воздействия среды, металлургической обработки сварочной ванны |
| 181. Коэффициент массы покрытия электрода Коэффициент массы покрытия D. Е. Coating mass factor F. Facteur de masse du | Коэффициент, выражаемый отношением массы покрытия к массе покрытой части стержня электрода |
| 182. Сварочный флюс Флюс D. Schweisspulver; Flussmittel; Pulver Е. Welding flux F. Flux de soudage | Материал, используемый при сварке для химической очистки соединяемых поверхностей и улучшения качества шва |
| 183. Флюс для дуговой сварки D. Pulver Lichtbogenschweissen Е. Arc welding flux F. Flux pour le soudage l'arc | Сварочный флюс, защищающий дугу и сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и осуществляющий металлургическую обработку ванны |
| 184. Плавленный сварочный флюс Плавленный флюс D. Schmelzpulver Е. Fused flux F. Flux fondu en poudre | Флюс для дуговой сварки, полученный сплавлением его составляющих и последующей грануляцией расплава |
| 185.Керамический сварочный флюс Керамический флюс D. Sinterpulver UP-Schweissen Е. Ceramic agglomerated flux F. Flux ; Flux | Флюс для дуговой сварки, полученный перемешиванием порошкообразных материалов со связующим веществом, грануляцией и последующей термической обработкой |
| ДЕФЕКТЫ CBАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |
| 186. Трещина сварного соединения Трещина D. Riss Е. Crack F. Fissure | Дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах |
| 187. Продольная трещина сварного соединения Продольная трещина D. Е. Longitudinal crack F. Fissure longitudinale | Трещина сварного соединения, ориентированная вдоль оси сварного шва |
| 188. Поперечная трещина сварного соединения Поперечная трещина D. Querriss Е. Transverse crack F. Fissure transversale | Трещина сварного соединения, ориентированная поперек оси сварного шва |
| 189. Разветвленная трещина сварного соединения Разветвленная трещина D. Verzweigter Riss Е. Branched crack F. Fissure | Трещина сварного соединения, имеющая ответвления в различных направлениях |
| 190. Микротрещина сварного соединения Микротрещина D. Mikroriss Е. Micro-crack F. Microfissure | Трещина сварного соединения, обнаруженная при пятидесятикратном и более увеличении |
| 191. Усадочная раковина сварного шва Усадочная раковина D. Lunker Е. Shrinkage cavity F. Retassure | Дефект в виде полости или впадины, образованный при усадке металла шва в условиях отсутствия питания жидким металлом |
| 192. Вогнутость корня шва D. der Nahtwurzel Е. Root concavity F. de la racine (de la soudure) | Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва |
| 193. Свищ в сварном шве Свищ D. Porengang Е. Worm-hole F. Soufflure vermiculaire | Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве |
| 194. Пора в сварном шве Пора Ндп. Газовое включение D. Gaspore; Gaseinschluss Е. Gas pore; Blowhole F. de la soudure | Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом |
| 195. Цепочка пор в сварном шве Цепочка пор D. Porenzeile Е. Linear porosity F. des pores | Группа пор в сварном шве, расположенных в линию |
| 196. Непровар D. Kaltschweissteile; Einbrandfehler Е. Lack of fusion F. Manque de | Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва |
| 197. Прожог сварного шва Прожог D. Verbrannte Schweissnaht Е. Burn-through F. Soudure | Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла сварочной ванны |
| 198. Шлаковое включение сварного шва Шлаковое включение D. Schlackeeinschluss Е. Slag inclusion F. Inclusion du laitier | Дефект в виде вкрапления шлака в сварном шве |
| 199. Брызги металла D. Spritzer; Metallspritzer Е. Spatters F. Eclaboussures | Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения |
| 200. Поверхностное окисление сварного соединения Поверхностное окисление D. Oberflache oxydation Е. Surface oxidation F. Oxydation superficielle | Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения |
| 201. Подрез зоны сплавления Подрез D. Einbrandkerbe Е. Undercut F. Morsure; Caniveau | Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом |
| 202. Наплыв на сварном соединении Наплыв Ндп. Стек D. Wulst Е. Overlap F. | Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним |
| 203. Смещение сваренных кромок Смещение кромок D. Kantenversats Е. Edge displacement F. des bords | Неправильное положение сваренных кромок друг относительно друга |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

| Автомат | 142 |
| --- | --- |
| Автомат для дуговой сварки | 142 |
| Агрегат сварочный | 152 |
| Аппарат флюсовый | 168 |
| Брызги металла | 199 |
| Валик | 79 |
| Ванна сварочная | 117 |
| Включение газовое | 194 |
| Включение сварного шва шлаковое | 198 |
| Включение шлаковое | 198 |
| Вогнутость корня шва | 192 |
| Вогнутость шва | 83 |
| Вогнутость углового шва | 83 |
| Вращатель роликовый | 165 |
| Вращатель сварочный | 163 |
| Вращатель сварочный роликовый | 165 |
| Вращатель сварочный универсальный | 164 |
| Выпуклость шва | 82 |
| Выпуклость сварного шва | 82 |
| Выпрямитель сварочный | 150 |
| Высота углового шва расчетная | 85 |
| Высота шва расчетная | 85 |
| Газ-заменитель | 161 |
| Генератор ацетиленовый | 159 |
| Генератор сварочный | 151 |
| Генератор электролизно-водный | 160 |
| Глубина проплавления | 116 |
| Головка сварочная | 144 |
| Горелка | 154 |
| Горелка безынжекторная | 156 |
| Горелка высокого давления | 156 |
| Горелка для газовой сварки | 154 |
| Горелка для дуговой сварки | 147 |
| Горелка инжекторная | 155 |
| Горелка низкого давления | 155 |
| Грат | 132 |
| Грат при сварке | 132 |
| Длина свариваемых частей установочная | 134 |
| Длина установочная | 134 |
| Дуга косвенного действия | 127 |
| Дуга прямого действия | 126 |
| Дуга сжатая | 125 |
| Дутье магнитное | 130 |
| Зазор | 114а |
| Зона переходная | 124 |
| Зона сплавления | 123 |
| Зона сплавления при сварке | 123 |
| Зона термического влияния | 124 |
| Зона термического влияния при сварке | 124 |
| Кантователь | 166 |
| Кантователь сварочный | 166 |
| Катет шва | 86 |
| Катет углового шва | 86 |
| Кондуктор | 167 |
| Кондуктор сварочный | 167 |
| Конструкция сварная | 63 |
| Корень шва | 81 |
| Коэффициент массы покрытия | 181 |
| Коэффициент массы покрытия электрода | 181 |
| Коэффициент наплавки | 137 |
| Коэффициент наплавки при сварке | 137 |
| Коэффициент потерь | 138 |
| Коэффициент потерь при сварке | 138 |
| Коэффициент расплавления | 136 |
| Коэффициент формы шва | 88 |
| Коэффициент формы сварного шва | 88 |
| Кратер | 118 |
| Металл наплавленный | 120 |
| Металл основной | 115 |
| Металл присадочный | 119 |
| Металл шва | 121 |
| Микротрещина | 190 |
| Микротрещина сварного соединения | 190 |
| Мундштук сварочной головки | 145 |
| Наварка | 35 |
| Наплавка | 6 |
| Наплыв | 202 |
| Наплыв на сварном соединении | 202 |
| Направление сварки | 94 |
| Неоднородность механическая | 89 |
| Неоднородность сварного соединения механическая | 89 |
| Непровар | 196 |
| Обмазка электрода | 180 |
| Оборудование для сварки механическое | 162 |
| Окисление поверхностное | 200 |
| Окисление сварного соединения поверхностное | 200 |
| Осадка | 131 |
| Осадка при сварке | 131 |
| Ослабление шва | 83 |
| Пламя науглероживающее | 158 |
| Пламя окислительное | 157 |
| Пламя сварочное науглероживающее | 158 |
| Пламя сварочное окислительное | 157 |
| Поддув защитного газа | 109 |
| Подкладка | 169 |
| Подкладка флюсо-медная | 171 |
| Подрез | 201 |
| Подрез зоны сплавления | 201 |
| Подушка флюсовая | 170 |
| Покрытие | 180 |
| Покрытие электрода | 180 |
| Полярность обратная | 129 |
| Полярность прямая | 128 |
| Полуавтомат | 143 |
| Полуавтомат для дуговой сварки | 143 |
| Пора | 194 |
| Пора в сварном шве | 194 |
| Пост сварочный | 140 |
| Преобразователь сварочный | 153 |
| Притупление кромки | 112 |
| Прихватка | 77 |
| Провар | 122 |
| Проволока порошковая | 176 |
| Проволока присадочная | 174 |
| Проволока самозащитная | 175 |
| Проволока сварочная | 172 |
| Проволока электродная | 173 |
| Прожог | 197 |
| Прожог сварного шва | 197 |
| Прослойка мягкая | 90 |
| Прослойка сварного соединения мягкая | 90 |
| Прослойка сварного соединения твердая | 91 |
| Прослойка твердая | 91 |
| Проход | 98 |
| Проход при сварке | 98 |
| Разделка кромок | 110 |
| Раковина сварного шва усадочная | 191 |
| Раковина усадочная | 191 |
| Свариваемость | 135 |
| Сварка | 1 |
| Сварка автоматическая | 4 |
| Сварка аргонодуговая | 12 |
| Сварка блоками | 96 |
| Сварка в защитном газе | 11 |
| Сварка в защитном газе дуговая | 11 |
| Сварка взрывом | 45 |
| Сварка вибродуговая | 25 |
| Сварка в контролируемой атмосфере | 56 |
| Сварка вразброс | 100 |
| Сварка в твердом состоянии | 48 |
| Сварка в твердой фазе | 48 |
| Сварка в углекислом газе | 13 |
| Сварка в углекислом газе дуговая | 13 |
| Сварка высокочастотная | 44 |
| Сварка газовая | 32 |
| Сварка газопрессовая | 52 |
| Сварка газоэлектрическая | 11 |
| Сварка гравитационная | 27 |
| Сварка давлением | 48 |
| Сварка двухдуговая | 19 |
| Сварка двухэлектродная | 21 |
| Сварка диффузионная | 53 |
| Сварка дуговая | 7 |
| Сварка дуговая автоматическая | 18 |
| Сварка дуговая механизированная | 17 |
| Сварка дуговая подводная | 14 |
| Сварка дуговая полуавтоматическая | 17 |
| Сварка дуговая ручная | 16 |
| Сварка дуговая точечная | 24 |
| Сварка импульсно-дуговая | 15 |
| Сварка каскадом | 97 |
| Сварка контактная | 36 |
| Сварка контактная стыковая | 37 |
| Сварка контактная точечная | 40 |
| Сварка контактная шовная | 42 |
| Сварка кузнечная | 50 |
| Сварка лазерная | 31 |
| Сварка лежачим электродом | 26 |
| Сварка магнитно-импульсная | 46 |
| Сварка механизированная | 3 |
| Сварка многодуговая | 20 |
| Сварка многоэлектродная | 22 |
| Сварка на весу | 107 |
| Сварка наклонным электродом | 27 |
| Сварка на подъем | 104 |
| Сварка на проход | 99 |
| Сварка на спуск | 103 |
| Сварка неплавящимся электродом | 9 |
| Сварка неплавящимся электродом дуговая | 9 |
| Сварка неповоротных стыков | 108 |
| Сварка обратноступенчатая | 95 |
| Сварка оплавлением | 38 |
| Сварка оплавлением стыковая | 38 |
| Сварка печная | 49 |
| Сварка плавлением | 5 |
| Сварка плавящимся электродом | 8 |
| Сварка плавящимся электродом дуговая | 8 |
| Сварка плазменная | 28 |
| Сварка плазменнодуговая | 28 |
| Сварка плазменной дугой | 28 |
| Сварка подводная | 14 |
| Сварка под водой дуговая | 14 |
| Сварка по флюсу | 23 |
| Сварка по флюсу дуговая | 23 |
| Сварка под флюсом | 10 |
| Сварка под флюсом дуговая | 10 |
| Сварка прокаткой | 51 |
| Сварка расщепленным электродом | 21 |
| Сварка рельефная | 41 |
| Сварка роликовая | 42 |
| Сварка ручная | 2 |
| Сварка с применением давления | 34 |
| Сварка сверху вниз | 101 |
| Сварка сопротивлением | 39 |
| Сварка сопротивлением стыковая | 39 |
| Сварка стыковая | 37 |
| Сварка снизу вверх | 102 |
| Сварка термитная | 33 |
| Сварка точечная | 40 |
| Сварка трением | 47 |
| Сварка углом вперед | 105 |
| Сварка углом назад | 106 |
| Сварка ультразвуковая | 54 |
| Сварка холодная | 55 |
| Сварка шлаковая | 29 |
| Сварка шовная | 42 |
| Сварка шовно-стыковая | 43 |
| Сварка электронно-лучевая | 30 |
| Сварка электрошлаковая | 29 |
| Свищ | 193 |
| Свищ в сварном шве | 193 |
| Скос кромки | 111 |
| Слой | 80 |
| Слой сварного шва | 80 |
| Смещение кромок | 203 |
| Смещение сваренных кромок | 203 |
| Соединение боковое | 62 |
| Соединение впритык | 61 |
| Соединение нахлесточное | 60 |
| Соединение сварное | 57 |
| Соединение стыковое | 58 |
| Соединение тавровое | 61 |
| Соединение торцовое | 62 |
| Соединение угловое | 59 |
| Сопло | 148 |
| Сопло горелки для дуговой сварки | 148 |
| Стек | 202 |
| Толщина углового шва | 84 |
| Точка сварная | 69 |
| Трактор для дуговой сварки | 146 |
| Трещина | 186 |
| Трещина поперечная | 188 |
| Трещина продольная | 187 |
| Трещина разветвленная | 189 |
| Трещина сварного соединения | 186 |
| Трещина сварного соединения поперечная | 188 |
| Трещина сварного соединения продольная | 187 |
| Трещина сварного соединения разветвленная | 189 |
| Угар | 133 |
| Угар при сварке | 133 |
| Угол разделки | 114 |
| Угол разделки кромок | 114 |
| Угол скоса | 113 |
| Угол скоса кромки | 113 |
| Узел сварной | 64 |
| Упрочнение контактное | 93 |
| Упрочнение мягкой прослойки контактное | 93 |
| Усиление шва | 82 |
| Установка сварочная | 141 |
| Участок разупрочненный | 92 |
| Участок сварочного соединения разупрочненный | 92 |
| Флюс | 182 |
| Флюс для дуговой сварки | 183 |
| Флюс керамический | 185 |
| Флюс плавленный | 184 |
| Флюс сварочный | 182 |
| Флюс сварочный керамический | 185 |
| Флюс сварочный плавленный | 184 |
| Цепочка пор | 195 |
| Цепочка пор в сварном шве | 195 |
| Ширина шва | 87 |
| Ширина сварного шва | 87 |
| Шов | 65 |
| Шов многослойный | 75 |
| Шов монтажный | 78 |
| Шов непрерывный | 71 |
| Шов подварочный | 76 |
| Шов прерывистый | 72 |
| Шов прерывистый цепной | 73 |
| Шов прерывистый шахматный | 74 |
| Шов сварной | 65 |
| Шов сплошной | 71 |
| Шов стыковой | 66 |
| Шов точечный | 68 |
| Шов угловой | 67 |
| Шов цепной | 73 |
| Шов шахматный | 74 |
| Электрод для дуговой сварки неплавящийся | 177 |
| Электрод для дуговой сварки плавящийся | 178 |
| Электрод неплавящийся | 177 |
| Электрод плавящийся | 178 |
| Электрод покрытый | 179 |
| Электрододержатель | 149 |
| Электрододержатель для дуговой сварки | 149 |
| Энергия погонная | 139 |
| Ядро точки | 70 |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abbrand | 133 |
| --- | --- |
| Abbrandverlust | 133 |
| Abbrennstumpfschweissen | 38 |
| Absatzweises Mehrlagenschweissen | 96 |
| Absatzweises Schweissen | 100 |
| Abschmelzende Elektrode | 178 |
| Abschmelzfaktor | 136 |
| Abschmelzkoeffizient | 136 |
|  | 113 |
|  | 101 |
| Aluminothermisches Schweissen | 33 |
| Argonarc-Schweissen | 12 |
| Argon-Lichtbogenschweissen | 12 |
| Aufkohlende Flamme | 158 |
| Auftragskoeffizient | 137 |
| Auftragsschweissen | 6 |
| Auftragsschweissen mit Druck | 35 |
|  | 102 |
| Automatisches Lichtbogenschweissen | 18 |
| Automatisches Schweissen | 4 |
| Azetylenentwickler | 159 |
| Azetylenerzeuger | 159 |
| Baustellenschweissnaht | 78 |
| Bergabschweissen | 103 |
| Bergaufschweissen | 104 |
| Buckelschweissen | 41 |
| CO-Schutzgasschweissen | 13 |
| CO-Schweissen | 13 |
| Diffusionsschweissen | 2 |
| Direktor Lichtbogen | 126 |
| Doppellichtbogenschweissen | 19 |
| Dreh- und Schwenkvorrichtung | 164 |
| Drehvorrichtung | 163 |
| Druckschweissen | 48 |
| Durchlaufende Naht | 71 |
|  | 148 |
| Eckstoss | 59 |
| Eckverbindung | 59 |
| E-Handschweissen | 16 |
| ENV-Schweissen | 26 |
| Einbrand | 122 |
| Einbrandfehler | 196 |
| Einbrandkerbe | 201 |
| Einbrandtiefe | 116 |
| Lichtbogen | 125 |
| Eingetragenes Schweissgut | 120 |
| Einrichtungschweissen | 99 |
|  | 134 |
| Elektrodendraht | 173 |
| Elektrodenhalter | 149 |
| Elektrodenmantel | 180 |
|  | 180 |
| Elektronenstrahlschweissen | 30 |
| Elektroschlackeschweissen | 29 |
| Ersatzgas | 161 |
| ES-Schweissen | 29 |
| Explosionschweissen | 45 |
| Fallinahtschweissen | 10 |
| Feste Badsicherung | 169 |
| Feuerschweissen | 49 |
| Flussmittel | 182 |
| Fugenvorbereitung | 110 |
| Gaseinschluss | 194 |
| Gaspore | 194 |
| Gaspressschweissen | 52 |
| Gasschmelzschweissen | 32 |
| Gasschweissen | 32 |
| Gegennaht | 76 |
| Grandwerkstoff | 115 |
| Halbautomat Lichtbogenschweissen | 143 |
| Hammerschweissen | 50 |
| Handlichtbogenschweissen | 16 |
| Handschweissen | 2 |
| Harte Zwischenlage | 9 |
| Heftnaht | 77 |
| Hochfrequenzschweissen | 44 |
| Impulslichtbogenschweissen | 5 |
| Indirektor Lichtbogen | 127 |
| Infestigte Zone | 92 |
| Injektorschweissbrenner | 155 |
| Kaltpressschweissen | 55 |
| Kaltschweissen | 55 |
| Kaltschweissteile | 196 |
| Kantapparat | 166 |
|  | 111 |
| Kantenversatz | 203 |
| Kantenvorbereitung | 110 |
| Kanter | 166 |
| Kaskadenschweissung | 97 |
| Kehlnaht | 67 |
| Kehlnahtdicke | 84 |
| der Kehlnaht | 83 |
| der Nahtwurzel | 192 |
| Kontakt-und | 145 |
| Krater | 19 |
| Kupfer-Schweisspulver-Unterlage | 171 |
| Lage | 80 |
|  | 187 |
| Laserschweissen | 31 |
| Laserstrahlschweissen | 31 |
| Lichtbogenhandschweissen | 16 |
| Lichtbogenschweissautomat | 142 |
| Lichtbogenschweissbrenner | 147 |
| Lichtbogenschweissen | 7 |
| Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode | 8 |
| Lichtbogenschweissen unter Wasser | 14 |
| Lichtbogenschweissen mit vibrierender Elektrode | 25 |
| Lichtbogenschweissen von Hand | 16 |
| Lichtbogenpunktschweissen | 24 |
| Lokale Verfestigung | 93 |
| Lunker | 191 |
| Magnet-Impuls Schweissen | 46 |
| Magnetische Blaswirkung | 130 |
| Manuelles Lichtbogenschweissen | 16 |
| Manuelles Schweissen | 2 |
| Maschinelles Schweissen | 3 |
| Mechanische | 89 |
| Mechanische | 162 |
| Mechanisiertes Lichtbogenschweissen | 17 |
| Mechanisiertes Schweissen | 3 |
| Mehrdrahtschweissen | 22 |
| Mehrfachlichtbogenschweissen | 20 |
| Mehrlagennaht | 75 |
| Metallspritzer | 199 |
| Mikroriss | 190 |
| Minuspolung | 128 |
| Montageschweissung | 78 |
| Nahtbreite | 87 |
| Nahtformfaktor | 88 |
|  | 84 |
| Nahtschenkel | 86 |
| Nahtschweissen | 42 |
|  | 82 |
| Nahtvorbereitung | 110 |
| Nahtwurzel | 81 |
| Nichtabschmelzende Elektrode | 177 |
| Lichtbogen | 127 |
| Niederdruckschweissbrenner | 155 |
| Normale Polung | 128 |
| Oberflache oxydation | 200 |
|  | 114 |
| Flamme | 157 |
| Pilgerschrittschweissen | 95 |
| Plasmaschweissen | 28 |
| Pluspolung | 129 |
| Porengang | 193 |
| Porenzeile | 195 |
| Pressschweissen | 48 |
| Pressstumpfschweissen | 39 |
| Pulver | 182 |
| Pulver Lichtbogenschweissen | 183 |
| Pulverdraht | 176 |
| Pulverkissen | 170 |
| Pulverzufuhr- und-absaugvorrichtung | 168 |
| Punktschweissen | 40 |
| Punktschweissung | 68 |
| Querriss | 188 |
| Rechnerische Nahtdicke | 85 |
| Reibschweissen | 47 |
| Reines Schweissgut | 120 |
| Relativer Schweissgutverlust | 138 |
| Riss | 186 |
|  | 176 |
| Rollen-Drehvorrichtung | 165 |
| Rollennahtschweissen | 42 |
| Rollennahtschweissen von | 43 |
| Rollennaht-Widerstandsschweissen | 42 |
| Saugschweissbrenner | 155 |
|  | 86 |
| Schlackeeinschluss | 198 |
| Schmelzpulver | 184 |
| Schmelzschweissen | 5 |
|  | 104 |
| Schutzgaslichtbogenschweissen | 11 |
| Schutzgasschweissen | 11 |
| Schutzgaszufuhr von der Naht | 109 |
| Schwehrkraftschweissen | 27 |
| Schweissagregat | 152 |
| Schweissanlage | 141 |
| Schweissbad | 117 |
| Schweissbarkeit | 135 |
| Schweissbrenner | 154 |
| Schweissbrenner ohne Injektor | 156 |
| Schweissdraht | 172 |
| Schweisseinheit | 64 |
| Schweissen | 1 |
| Schweissen in kontrolierter | 56 |
| Schweissen in Zwangsposition | 108 |
| Schweissen mit abschmelzender Elekrode | 8 |
| Schweissen mit Doppelelektrode | 21 |
| Schweissen mit Druck | 34 |
| Schweissen mit liegen der Elektrode | 26 |
| Schweissen mit Mehrfachelektrode | 22 |
| Schweissen mit nichtabschmelzender Elektrode | 9 |
| Schweissen mit Pulverzugabe | 23 |
| Schweissen mit schleppender Brennerstellung | 106 |
| Schweissen mit stechender Brennerstellung | 105 |
| Schweissen mit Zwillingselektrode | 21 |
| Schweissen ohne Unterlage | 107 |
| Schweissgang | 98 |
| Schweissgenerator | 151 |
| Schweissgleichrichter | 150 |
| Schweissgrat | 132 |
| Schweissgut | 121 |
| Schweisskonstruktion | 63 |
| Schweisskopf | 144 |
| Schweisslinse | 70 |
| Schweissnaht | 65 |
| Schweissplatz (mit ) | 140 |
| Schweisspulver | 182 |
| Schweisspunkt | 69 |
| Schweissraupe | 79 |
| Schweissrichtung | 94 |
| Schweissteil | 64 |
| Schweisstraktor | 146 |
| Schweisstromquellen | 151 |
| Schweissumformer | 153 |
| Schweissverbindung | 57 |
| Schweisszusatzdraht | 174 |
| Selbstschutzdraht | 175 |
| Sinterpulver UP-Schweissen | 185 |
| Spalt | 114a |
| Spaltbreite | 114a |
| Spannvorrichtung | 167 |
| Speisequelle | 51 |
| Sprengschweissen | 45 |
| Spritzer | 199 |
| Stauchen | 131 |
| Stauchung | 131 |
| Stegabstand | 114a |
| Stegflanke | 112 |
| Stirnstoss | 62 |
| Stossnaht | 66 |
| Streckenenergie | 139 |
| Stumpfnaht | 66 |
| Stumpfschweissverbindung | 58 |
| Stumpfstoss | 58 |
| Symmetrisch unterbrochene Naht | 73 |
| Thermitschweissen | 33 |
| T-Stoss | 61 |
| T-Verbindung | 61 |
|  | 60 |
|  | 60 |
| Ultraschallschweissen | 54 |
| Umgekehrte Polung | 129 |
| Elektrode | 179 |
|  | 181 |
| Unterbrochene Naht | 72 |
| Unterbrochene versetzte Naht | 74 |
| Unterpulverlichtbogenschweissen | 10 |
| Unterpulverschweissen | 10 |
| Unterschienenschweissen | 26 |
| Unterwasserschweissen | 14 |
| UP-Schweissen | 10 |
| Verbrannte Schweissnaht | 197 |
| Verzweigter Riss | 189 |
| Vollautomatisches Schweissen | 4 |
| Walzschweissen | 51 |
|  | 124 |
| Wasser-Elektrolyse Generator | 160 |
| Weiche Zwischenlage | 90 |
| Widerstandsschweissen | 36 |
| Widerstandsstumpfschweissen | 37 |
| Wulst | 202 |
| Wurzel | 81 |
| Zusammenschmelzzone | 123 |
| Zusatzmetall | 119 |
| Zusatzwerkstoff | 119 |
| Zusatztdraht | 174 |
| Zweielektrodenschweissen | 21 |
| Zweilichtbogenschweissen | 19 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Acetylene generator | 159 |
| --- | --- |
| Air gap | 114a |
| Arc spot welding | 24 |
| Arc welding | 7 |
| Arc welding flux | 183 |
| Arc welding torch | 147 |
| Argon-arc welding | 12 |
| Automatic arc welding | 18 |
| Automatic arc welding machine | 142 |
| Automatic welding | 4 |
| Backing bar | 169 |
| Back-step sequence | 95 |
| Back-step welding | 95 |
| Base metal | 115 |
| Bead | 79 |
| Bevel angle | 113 |
| Block sequence | 96 |
| Blowhole | 194 |
| Blowpipe without injector | 156 |
| Branched crack | 189 |
| Building-up welding | 6 |
| Butt joint | 58 |
| Butt-seam welding | 43 |
| Butt weld | 66 |
| Burn-off loss | 133 |
| Burn-out | 133 |
| Burn-out loss | 133 |
| Burn-through | 197 |
| Carburizing flame | 158 |
| Cascade welding | 97 |
| Ceramic agglomerated flux | 185 |
| Chain intermittent fillet weld | 73 |
| Chain intermittent weld | 73 |
| Changing gas | 161 |
| Coated electrode | 179 |
| Coating mass factor | 181 |
| CO-welding | 13 |
| Cold pressure welding | 55 |
| Cold welding | 55 |
| Combined copper-flux backing | 171 |
| Complete fusion | 122 |
| Constricted arc | 125 |
| Consumable electrode | 178 |
| Consumable electrode arc welding | 8 |
| Continuous weld | 71 |
| Corner joint | 59 |
| Covered electrode | 179 |
| Crack | 186 |
| Crater | 118 |
| Deposited metal | 120 |
| Depth of penetration | 116 |
| Design throat thickness | 85 |
| Diffusion welding | 53 |
| Direction of welding | 94 |
| Downhill welding | 101 |
| Downward welding (in the inclined position) | 103 |
| Driving roller device | 165 |
| EHV welding | 26 |
| Edge bevelling | 111 |
| Edge displacement | 203 |
| Edge joint | 62 |
| Edge preparation | 110 |
| Electrode coating | 180 |
| Electrode holder | 149 |
| Electrode wire | 173 |
| Electron beam welding | 30 |
| Electroslag welding | 29 |
| Explosion welding | 45 |
| Filler metal | 119 |
| Filler wire | 174 |
| Fillet weld | 59, 67 |
| Fillet weld concavity | 83 |
| Fillet weld leg | 86 |
| Fillet weld throat thickness | 84 |
| Firecracker welding | 26 |
| Fixed molten pool support | 169 |
| Fixture | 167 |
| Flange joint | 62 |
| Flash | 132 |
| Flash butt welding | 38 |
| Flux apparatus | 168 |
| Flux backing | 170 |
| Flux cored electrode (wire) | 176 |
| Flux cushion | 170 |
| Forse welding | 50 |
| Friction welding | 47 |
| Fused flux | 184 |
| Fusion coefficient | 136 |
| Fusion welding | 5 |
| Fusion zone | 123 |
| Gap | 114a |
| Gas pore | 194 |
| Gas-shielded arc welding | 11 |
| Gas torch | 154 |
| Gas welding | 32 |
| Gravity welding | 27 |
| Groove angle | 114 |
| Hammer welding | 50 |
| Hand arc welding | 16 |
| Hand welding | 2 |
| Hard interlayer | 91 |
| Heat affected zone | 124 |
| Heat input | 139 |
| High frequency welding | 44 |
| Initial extension | 134 |
| Injector blowpipe | 155 |
| Injector torch | 155 |
| Intermittent weld | 72 |
| Interrupted weld | 72 |
| Jig | 167 |
| Lack of fusion | 196 |
| Lap joint | 60 |
| Laser beam welding | 31 |
| Laser welding | 31 |
| Layer | 80 |
| Linear porosity | 195 |
| Local strengthening | 93 |
| Longitudinal crack | 197 |
| Low-pressure torch (blowpipe) | 155 |
| Magnetic arc blow | 130 |
| Magnetic-pulse welding | 46 |
| MAG-welding | 8 |
| Manipulator | 63 |
| Manual arc welding | 16 |
| Manual welding | 2 |
| Machinery for welding | 162 |
| Mechanical heterogeneity | 89 |
| Mechanized arc welding | 17 |
| Mechanized welding | 3 |
| Metal deposit factor | 137 |
| Micro-crack | 190 |
| MIG-welding | 8 |
| Multi-arc welding | 20 |
| Multi-electrode welding | 22 |
| Multi-pass weld | 75 |
| Multi-run weld | 75 |
| Non-consumable electrode | 177 |
| Non-consumable electrode arc welding | 9 |
| Non-transferred arc | 127 |
| Nozzle | 145 |
| One direction welding | 99 |
| Orbital welding | 108 |
| Overlap | 202 |
| Overlap joint | 60 |
| Overlaying | 6 |
| Oxidizing flame | 157 |
| Parent metal | 115 |
| Pass | 98 |
| Plasma-arc welding | 28 |
| Point welding | 41 |
| Position pipe-welding | 108 |
| Pressure gas welding | 52 |
| Pressure welding | 48 |
| Pressure welding torch | 156 |
| Pressure welding with furnace heating | 49 |
| Projection welding | 41 |
| Pulsed arc welding | 15 |
| Relative loss of filler metal during deposition | 138 |
| Resistance welding | 36 |
| Resistance butt welding | 37, 39 |
| Resistance-seam welding | 42 |
| Resistance-spot welding | 40 |
| Reversed polarity | 129 |
| Roll welding | 51 |
| Root concavity | 192 |
| Root face | 112 |
| Root opening | 114а |
| Run | 98 |
| Sealing bead | 75 |
| Seam welding | 42 |
| Self-shielding wire | 175 |
| Semi-automatic arc welding machine | 143 |
| Semi-submerged arc welding | 23 |
| Shrinkage cavity | 191 |
| Site weld | 78 |
| Skip welding | 100 |
| Slag inclusion | 198 |
| Soft interlayer | 90 |
| Spatters | 199 |
| Sport weld | 68 |
| Sport weld nugget | 70 |
| Staggered intermittent weld | 74 |
| Step-back welding | 95 |
| Straight polarity | 128 |
| Submerged arc welding | 10 |
| Surface oxidation | 200 |
| Surfacing | 6 |
| Tack weld | 77 |
| T-joint | 61 |
| Tee joint | 61 |
| Thermit welding | 33 |
| TIG-welding | 9 |
| Transferred arc | 126 |
| Transverse crack | 188 |
| Twin-arc welding | 19 |
| Two-electrode welding | 21 |
| Ultrasonic welding | 54 |
| Undercut | 201 |
| Underwater arc welding | 14 |
| Uninterrupted weld | 71 |
| Uphill welding | 102 |
| Upset metal | 132 |
| Upsetting | 131 |
| Upset welding | 39 |
| Upward welding (in the inclined position) | 104 |
| Versatile welding rotator | 164 |
| Vibrating elecrode arc welding | 25 |
| Water electrolytic generator | 160 |
| Weakened zone | 92 |
| Weld | 65 |
| Weldabulity | 135 |
| Weld bead | 79 |
| Weld convexity | 82 |
| Welded assembly | 64 |
| Welded structure | 63 |
| Welded joint | 57 |
| Weld geometry factor | 87 |
| Welding | 1 |
| Welding bath | 117 |
| Welding converter | 153 |
| Welding flux | 182 |
| Welding generator | 151 |
| Welding head | 144 |
| Welding machine | 141 |
| Welding-on with pressure | 35 |
| Welding pool | 117 |
| Welding puddle | 117 |
| Welding rectifier | 150 |
| Welding set | 152 |
| Welding station | 140 |
| Welding filter | 166 |
| Welding torch nozzle | 148 |
| Welding tractor | 146 |
| Welding under controlled atmosphere | 56 |
| Welding wire | 172 |
| Welding with electrode inclined under acute angle | 105 |
| Welding with electrode inclined under obtuse angle | 106 |
| Welding without backing | 107 |
| Welding with pressure | 34 |
| Weld metal | 121 |
| Weld nugget | 70 |
| Weld point | 69 |
| Weld reinforcement | 82 |
| Weld root | 81 |
| Weld root gas shielding | 109 |
| Weld shape factor | 87 |
| Weld spot | 69 |
| Weld width | 88 |
| Worm-hole | 193 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Angle d'ouverture | 114 |
| --- | --- |
| Angle du chanfrein (de chanfreinage) | 113 |
| Arc | 125 |
| Arc | 125 |
| Arc non | 127 |
| Arc | 126 |
| Assemblage recouvrement | 60 |
| Assemblage en bout | 58 |
| Assemblage en T | 61 |
| Assemblage | 57, 64 |
| Bain de fusion | 117 |
| Bain de soudage | 117 |
| Bavure | 132 |
| Buse | 145 |
| Buse de chalumeau (de torche) | 148 |
| Caniveau | 201 |
| des pores | 195 |
| Chalumeau basse pression | 155 |
| Chalumeau gas | 154 |
| Chalumeau haute pression | 156 |
| Chalumeau injecteur | 155 |
| Chalumeau (torche) de soudage l'are | 147 |
| Chalumeau sans injecteur | 156 |
| Chanfrein | 111 |
| Chanfreinage | 110 |
| Coefficient de () | 137 |
| Coefficient de fusion | 136 |
| Coefficient de perte en | 138 |
| de la racine (de la soudure) | 192 |
| de la soudure | 83 |
| Construction | 63 |
| Convertisseur de soudage | 153 |
| Cordon | 79 |
| Cordon l'envers | 76 |
| Cordon support | 76 |
| de la soudure d'angle | 86 |
| Couche | 80 |
| Couche douce | 90 |
| Couche dure | 91 |
|  | 118 |
| Culbuteur de soudage | 166 |
|  | 202 |
| des bords | 203 |
|  | 6 |
| Direction de la soudure | 94 |
| Dispositif d' de flux | 168 |
| Dispositif de fixation | 167 |
| Eclaboussures | 199 |
| Ecartment des bords | 114a |
| Electrode consumable | 178 |
| Electrode | 179 |
| Electrode non consumable | 177 |
| Energie par de longueur | 139 |
| Enrobage de | 180 |
| Ensemble | 64 |
| Epaisseur clin | 84 |
| Epaisseur d'une soudure en angle | 84 |
| Epaisseur nominale de la soudure | 85 |
| Equipement de soudage | 162 |
| Facteur de masse du | 181 |
| Facteur de la soudure | 87 |
| Fil (baguette) souder | 172 |
| Fil d'apport (de soudure) | 174 |
| Fil- | 173 |
| Fil- | 175 |
| Fil | 176 |
| Fil pour soudage | 172 |
| Fissure | 186 |
| Fissure longitudinale | 187 |
| Fissure | 189 |
| Fissure transversale | 188 |
| Flamme carburante | 158 |
| Flamme oxydante | 157 |
| Flux | 185 |
| Flux | 185 |
| Flux de soudage | 182 |
| Flux fondu en poudre | 184 |
| Flux pour le soudage l'arc | 183 |
| Fusion | 122 |
| Gaz de remplacement | 161 |
|  | 159 |
| aqueuse | 160 |
| de soudage | 151 |
| Groupe de soudage | 152 |
|  | 89 |
| Inclusion du laitier | 198 |
| Joint bords | 62 |
| Joint recouvrement | 60 |
| Joint d'angle | 59 |
| Joint des plaques | 62 |
| Joint en bout | 58 |
| Joint en T | 61 |
| Joint | 57 |
| Largeur de la soudure | 88 |
| Latte | 169 |
| Latte en cuivre et en flux | 171 |
| Lentille de soudure | 70 |
| Longueur bors-mors | 134 |
| Machine souder | 141 |
| Machine automatique de soudage l'arc | 142 |
| Machine semi-automatique de soudage l'arc | 143 |
| Manipulateur rouleaux | 165 |
| Manipulateur de soudage | 163 |
| Manipulateur iniversel de soudage | 164 |
| Manque de | 196 |
|  | 112 |
| d'apport | 119 |
| de base | 115 |
| de la soudure | 121 |
|  | 120 |
|  | 132 |
| Microfissure | 190 |
| Monture | 167 |
| Morsure | 201 |
| Noyau de soudure | 70 |
| Oxydation superficielle | 200 |
| Passe | 98 |
| Perte de soudure | 133 |
| Point de soudure | 69 |
| Point | 69 |
| inverse () | 129 |
| normale (directe) | 128 |
| de la soudure | 194 |
| Porte- | 149 |
| Positionneur | 163 |
| Poste de soudage | 140 |
| des bords | 110 |
| argonarc | 12 |
| Profondeur de | 116 |
| Protection par gaz de la racine de soudure | 109 |
| Racine de la soudure | 81 |
| Raffermissement locale | 93 |
| Rechargement | 6 |
| Rechargement avec pression | 35 |
| Redresseur de soudage | 150 |
|  | 131 |
| Retassure | 191 |
|  | 180 |
| Sens de la soudure | 94 |
|  | 135 |
| Soudage | 1 |
| Soudage arcs multiples | 20 |
| Soudage courant | 15 |
| Soudage deux arcs | 19 |
| Soudage deux | 21 |
| Soudage double arc | 19 |
| Soudage froid | 55 |
| Soudage haute | 44 |
| Soudage la flamme | 32 |
| Soudage la forge | 50 |
| Soudage la molette | 42 |
| Soudage la molette par | 43 |
| Soudage l'arc | 7 |
| Soudage l'arc avec consumable | 8 |
| Soudage l'arc avec non consumable | 9 |
| Soudage l'arc avec vibratoire | 25 |
| Soudage l'arc manuel | 16 |
| Soudage l'arc sous argon | 12 |
| Soudage l'arc sous flux solide | 10 |
| Soudage l'arc sous l'eau | 14 |
| Soudage l'arc sous protection gazeuse | 11 |
| Soudage l'argonarc | 12 |
| Soudage aluminothermique | 33 |
| Soudage pas de | 95 |
| Soudage ascendant | 102 |
| Soudage au galet | 42 |
| Soudage au gatel par | 43 |
| Soudage au laser | 31 |
| Soudage au plasma | 28 |
| Soudage au plasma d'arc ( l'arc plasma) | 28 |
| Soudage | 32 |
| Soudage par pression | 52 |
| Soudage automatique | 4 |
| Soudage automatique l'arc | 18 |
| Soudage aux galets | 51 |
| Soudage avec addition de flux | 23 |
| Soudage avec | 26 |
| Soudage avec | 106 |
| Soudage avec en avant | 105 |
| Soudage avec multiples | 22 |
| Soudage avec pression | 34 |
| Soudage CO | 13 |
| Soudage dans un sens | 99 |
| Soudage descendant | 101 |
| Soudage descendant (en position ) | 103 |
| Soudage des joints fixes | 108 |
| Soudage | 29 |
| Soudage en | 56 |
| Soudage en bout par | 37, 39 |
| Soudage en cascade | 97 |
| Soudage | 100 |
| Soudage MAG | 8 |
| Soudage manuel | 2 |
| Soudage | 3 |
| Soudage l'arc | 17 |
| Soudage MIG | 8 |
| Soudage montant | 102 |
| Soudage montant (en position ) | 104 |
| Soudage orbital | 108 |
| Soudage par blocs successifs | 96 |
| Soudage par bombardement | 30 |
| Soudage par bossages | 41 |
| Soudage par diffusion | 53 |
| Soudage par | 38 |
| Soudage par faisceau | 30 |
| Soudage par faisceau laser | 31 |
| Soudage par forgeage | 50 |
| Soudage par friction | 47 |
| Soudage par fusion | 5 |
| Soudage par gradin inverse | 96 |
| Soudage par | 27 |
| Soudage par explosion | 45 |
| Soudage par impulsions | 15 |
| Soudage par points | 40 |
| Soudage par points l'arc | 24 |
| Soudage par pression | 48 |
| Soudage par pression au four | 49 |
| Soudage par pulsations | 46 |
| Soudage par | 36 |
| Soudage par resistance la molette | 42 |
| Soudage par ultrasons | 54 |
| Soudage sans support | 107 |
| Soudage souse laitier | 29 |
| Soudage TIG | 9 |
| Soudure | 57, 65 |
| Soudure couches multiples | 75 |
| Soudure plusieurs couches | 75 |
| Soudure bout bout | 66 |
| Soudure | 197 |
| Soudure continue | 71 |
| Soudure d'angle | 67 |
| Soudure de montage | 78 |
| Soudure de pointage | 77 |
| Soudure discontinue | 72 |
| Soudure discontinue | 74 |
| Soudure discontinue | 73 |
| Soudure en bout | 66 |
| Soudure en corniche | 59 |
| Soudure en plusieurs passes | 75 |
| Soudure intermittente | 72 |
| Soudure par points | 68 |
| Soufflage | 130 |
| Soufflure vermiculaire | 193 |
| Support | 169 |
| Support de flux | 170 |
| de la soudure | 82 |
| Talon | 112 |
| de soudage | 144 |
| Tracteur de soudage l'arc | 146 |
| Zone affaiblie | 92 |
| Zone de liaison | 123 |
| Zone thermiquement | 124 |
| Zone thermiquement | 124 |

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Текст документа сверен по:
     официальное издание
     М.: ИПК Издательство стандартов, 1997